ТИПЫ ФИЛАМЕНТОВ ДЛЯ 3Д ПЕЧАТИ

Автор: Ковалёк Николай Сергеевич

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, Кванториум САМПО

Петрозаводск, 2022

Существует большое количество филаментов (прутковых материалов, используемых при печати трехмерных объектов на 3Д принтере). В данном методическом материале рассмотрены основные виды филаментов их функциональные физико-механические характеристики (температуры плавления и размягчения, диапазоны эксплуатационных температур, твердость материала, относительное удлинение  при разрыве, прочностные характеристики, их плотность, значения термоусадки и пр.). Также рассмотрены усредненные показатели параметров печати, таких как температура экструзии, необходимая температура стола 3Д принтера, необходимость охлаждения модели во время печати, показатели межслойной адгезии и адгезии материала к столу. Данный материал будет полезен для кружков, занимающихся 3Д моделированием и аддитивными технологиями (3Д печатью).

Филамент – в трехмерной печати – расходный материал, используемый для печаи на 3Д-принтерах, представляет собой пластмассовую нить различного сечения (1.75, 2.85, 3 мм и пр.).

Существует большое количество материалов для печати на 3Д принтере, физико-химические и механические свойства которых определяют специфику их использования [1].

Рассмотрим следующие наиболее распространенные на нашем рынке филаменты.

PLA пластик (полилактид, ПЛА) – является биоразлагаемым пластиком, который производят из кукурузы или сахарного тростника, картофельного крахмала, соевого белка, клубней маниока и целлюлозы.

Параметры печати:

- Температура экструзии — 190-230°C

- Температура стола — 20-60°C

- Обдув — желателен

- Межслойная адгезия — хорошая

- Адгезия к столу — хорошая

Технические характеристики:

- Температура плавления — 175-180°C

- Температура размягчения — 50°C

- Температура эксплуатации изделий — -20+40°C

- Твердость (по Роквеллу) — R70-R90

- Относительное удлинение при разрыве — 3,8%

- Прочность на изгиб — 55,3 МПа

- Прочность на разрыв — 57,8 МПа

- Модуль упругости при растяжении — 3,3 ГПа

- Модуль упругости при изгибе — 2,3 ГПа

- Температура стеклования — 60-65°C

- Плотность — 1,23-1,25 г/см³

- Минимальная толщина стенок — 1 мм

- Точность печати — ± 0,1%

- Усадка при изготовлении изделий — нет

- Влагопоглощение — 0,2-0,4%

Особенности PLA пластика:

- Экологически чист;

- Жесткий;

- Прочный;

- Низкая термоусадка;

- Теплостойкость 60 ֯С;

- Хорошая адгезия;

- Не пахнет (нет неприятного запаха);

- Не токсичен;

- Гигроскопичен;

- Низкая атмосферостойкость.

К плюсам можно отнести еще высокую стабильность результатов (соответствие конечного результата задуманным ожиданиям).

Является одним из самых популярных пластиков для 3D-печати. Хорошо подходит для печати дома. Причиной данной популярности являются следующие характеристики:

Плюсы:

- Не дает усадки при печати, что позволяет получить точное соответствие размеров напечатанного изделия смоделированному;

- Не требует подогреваемого стола и не боится сквозняков при печати, а значит может использоваться для печати на самом дешевом китайском принтере с открытым корпусом;

- Нетоксичен. Во время печати приятно и несильно пахнет, что позволяет печатать им в квартире без использования специальной вытяжки;

- Твердый, прочный и скользкий, широкий диапазон применений;

- Производится из натуральных компонентов, может использоваться для контакта с пищевыми продуктами;

- Биоразлагаемый, вещи из данного пластика не наносят вреда окружающей среде при утилизации.

Минусы:

- Под воздействием воздуха и ультрафиолета, как и любой натуральный материал, со временем становится более хрупким, вследствие чего не рекомендуется для долговременного применения при больших физических нагрузках или использования без защитного покрытия на открытом воздухе;

- Низкая температура размягчения (50°C) — в салоне машины, оставленной на солнце в жаркий день, легко размягчается и теряет форму;

- Узкий температурный диапазон использования (-20 — +40°C);

- Высокая твердость пластика затрудняет его механическую обработку;

- Пластик некоторых производителей, из-за высокого содержания остаточных мономеров, склонен к образованию пробок в цельнометаллических хотэндах.

Исходя из вышесказанного данный пластик применяется для печати, как мелкогабаритных изделий, так и крупногабаритных, печати точных изделий, различных декоративных элементов, хорошо подходит для печати изделий под покраску, прототипов корпусов и механических изделий. Мало подходит для работы на истирание и нагруженых деталей.

PET (полиэтилентерефталат, ПЭТ, разновидности - CoPET, PETG) - материал, хорошо знакомый обывателю по пластиковым бутылкам, используемым в пищевой промышленности.

ПЭТ получил широчайшее применение благодаря целому набору полезных свойств: нерастворимости в воде и органических растворителях, устойчивости к кислотам и слабым щелочам, достаточно хорошей устойчивости к высоким температурам, высокой износоустойчивости и диэлектричности. В то же время, ПЭТ имеет и определенные интересные свойства, считающиеся недостатками или достоинствами в зависимости от применения материала: прозрачность к ультрафиолету, способность пропускать кислород и углекислый газ. Кроме пищевой промышленности ПЭТ применяется для изготовления синтетических волокон, армирования резинотехнических изделий, производства фотопленки, магнитных лент и компьютерных дискет.

Параметры печати:

- Температура экструзии — 215-245°C

- Температура стола — 20-80°C

- Обдув — 20%

- Межслойная адгезия — очень высокая

- Адгезия к столу — средняя

Технические характеристики

- Температура плавления — 222-225°C

- Температура размягчения — 80°C

- Температура эксплуатации — -40+70°C

- Твердость (по Роквеллу) — R106

- Относительное удлинение при разрыве — 50%

- Прочность на изгиб — 76,1 МПа

- Прочность на разрыв — 36,5 МПа

- Модуль упругости при растяжении — 2,6 ГПа

- Модуль упругости при изгибе — 1,12 ГПа

- Температура стеклования — 80°C

- Плотность — 1,3 г/см³

- Точность печати — ± 0,1%

- Усадка при изготовлении изделий — нет

- Влагопоглощение — 0,12%

Особенности PET пластика:

- Прочный;

- Гибкий;

- Не токсичный;

- Не пахнет;

- Термостойкость 75-90 ֯С;

- Низкая усадка;

- Хорошее межслоевое спекание;

- Хорошая адгезия (легко схватывается с акриловыми и стеклянными рабочими столами, а также с полиимидной пленкой (каптоном)).

К плюсам можно отнести то, что он очень распространен (пластиковые бутылки, тара), т.е. возможно использование домашних перерабатывающих установок (по типу FilaBot и пр.) для производства собственной нити.

Плюсы:

- Отсутствие запаха при печати — позволяет печатать в домашних условиях не используя дополнительную вытяжку;

- Отсутствие усадки обеспечивает высокую точность размеров принтов;

- Очень сильное спекание между слоями — можно печатать тонкостенные изделия с высокой прочностью;

- Стойкость к ультрафиолету —  напечатанные модели можно использовать вне помещений;

- Широкий температурный диапазон эксплуатации;

- При печати не требуется закрытая камера;

- Хорошее скольжение и ударопрочность — можно печатать шестерни, втулки и другие детали механизмов;

- Не токсичен, можно печатать изделия предназначенные для контакта с пищей.

Минусы:

- Высокая текучесть требует тщательной настройки ретрактов;

- Высокая температура печати быстро выводит из строя фторопластовую вставку в хотэнде и заставляет задуматься о переходе на цельнометаллические термобарьеры;

- Прочность и температура размягчения ниже, чем у ABS.

Все это позволяет использовать данный пластик в следующих ситуациях:

- Печать форм для вырубки печенья.

Рисунок - Печать форм для вырубки печенья

- Печать не сильно нагруженных кинематических пар.

Рисунок - Печать не сильно нагруженных кинематических пар

- Печать элементов мебельного и интерьерного декора;

- Печать сувениров;

- Печать изделий, эксплуатирующийся в уличных условиях.

SBS пластик (стиролбутадиен–стирол) – термопластичный материал для печати. В его основе стирол-бутадиен сополимер. Температура экструзии до 240 ֯С. По своим свойствам лежит где-то между твердыми и резиноподобными пластиками.

Параметры печати:

- Температура экструзии — 220-240°C

- Температура стола — 70-90°C

- Обдув — 20%

- Межслойная адгезия — низкая

- Адгезия к столу — средняя

Технические характеристики:

- Температура плавления — 190-210°C

- Температура размягчения — 76°C

- Температура эксплуатации — -80+65°C

- Твердость (по Роквеллу) — R118

- Относительное удлинение при разрыве — 250%

- Прочность на изгиб — 36 МПа

- Прочность на разрыв — 34 МПа

- Модуль упругости при растяжении — 1,35 ГПа

- Модуль упругости при изгибе — 1,45 ГПа

- Температура стеклования — 95°C

- Плотность — 1,01 г/см³

- Точность печати — ± 0,4%

- Усадка при изготовлении изделий — 0,2

- Влагопоглощение — 0,07%

Особенности SBS пластика:

- Не пахнет;

- Не токсичен;

- Низкая прочности;

- Высокая гибкость;

- Средняя термоусадка;

- Теплостойкость 75 ֯С;

- Адгезия средняя, к различным поверхностям отличается;

- Низкая межслоевая адгезия;

- Боится обдува;

К особенностям можно отнести то, что после обработки сольвентом, приобретает прозрачность.

Рисунок - SBS пластик обработанный сольвентом

TPU пластик (термопластичный полиуретан), разновидность – FLEX пластик — мягкий резиноподобный материал, хорошо подходящий для печати эластичных деталей, таких изделий как чехлы, прокладки, демпферы и пр.

Параметры печати:

- Температура экструзии — 220-240°C

- Температура стола — 90-110°C

- Обдув — нежелателен

- Адгезия слоев - хорошая

- Адгезия к столу - средняя

Технические характеристики:

- Температура плавления — 200-210°C

- Температура размягчения — 110°C

- Температура эксплуатации — -100+100°C

- Твердость (по Шору) — D40

- Относительное удлинение при разрыве — 600%

- Прочность на изгиб — 5,3 МПа

- Прочность на разрыв — 17,5 МПа

- Модуль упругости при растяжении — 0,06 ГПа

- Модуль упругости при изгибе — 0,07 ГПа

- Плотность — 1,1 г/см³

- Точность печати — ± 1%

- Усадка при изготовлении изделий — 0,35-0,8%

- Влагопоглощение — 0,04%

Особенности пластика TPU:

- Очень пластичный;

- Не токсичен;

- Не пахнет;

- Низкая термоусадка;

- Хорошая адгезия (межслоевая и к столу);

- Плохо работает с ретрактами;

- Высокая цена (в 2-5 раз больше чем у ПЛА, АБС).

Материал имеет достаточно узкую нишу применения.

Плюсы:

- Гибкость — основное свойство, которое обуславливает применение;

- Масло-бензостойкость — может использоваться при прямом контакте с этими жидкостями;

- Широкий температурный диапазон применения — можно использовать в технических изделиях, в условиях повышенных температур.

Минусы:

- Сложность печати — зачастую требуется доработка экструдера для печати гибкими материалами;

- Не всегда возможна печать с ретрактами — возможно возникновение “соплей” на модели.

Основные применения:

- Прокладки и ремни для технических изделий.

Рисунок  - Прокладки и ремни для технических изделий

- Подошва для обуви или обувь.

Рисунок - Подошва для обуви или обувь

- Любое изделие, где требуется высокая гибкость

ABS пластик (акрилонитрил бутадиен стирол) - ударопрочный пластик, очень популярен в промышленности и 3D-печати. Изделия из ABS достаточно прочны, поэтому его часто используют для печати функциональных объектов, имеющих практическое применение. Производство одного килограмма АБС требует эквивалента примерно 8 кг нефти в виде материалов и энергии. Также он может быть повторно переработан.

Параметры печати:

- Температура экструзии — 210-245°C

- Температура стола — 90-120°C

- Обдув — нежелателен

- Межслойная адгезия — средняя

- Адгезия к столу — средняя

Технические характеристики

- Температура плавления — 175-210°C

- Температура размягчения — 100°C

- Температура эксплуатации — -40+80°C

- Твердость (по Роквеллу) — R105-R110

- Относительное удлинение при разрыве — 6%

- Прочность на изгиб — 41 МПа

- Прочность на разрыв — 22 МПа

- Модуль упругости при растяжении — 1,6 ГПа

- Модуль упругости при изгибе — 2,1 ГПа

- Температура стеклования — 105°C

- Плотность — 1,1 г/см³

- Точность печати — ± 1%

- Усадка при изготовлении изделий — до 0,8%

- Влагопоглощение — 0,45%

Из-за невысокой стоимости сырья, является одним из самых доступных по цене пластиков.

Плюсы:

- Хорошее сочетание прочности и упругости позволяет использовать его для изготовления механических изделий рассчитанных на долгий срок эксплуатации;

- Широкий диапазон используемых температур позволяет эксплуатировать изделия из него в технических целях;

- Простота механической обработки, в комплексе с химическим сглаживанием поверхности недорогими растворителями типа ацетона, позволяют делать декоративные изделия или корпуса с высоким качеством поверхности.

Минусы:

- Плохо переносит воздействие ультрафиолетового излучения, желтеет на солнечном свете, что ограничивает применение неокрашенных поверхностей на улице;

- Не любит сквозняков при печати, что ограничивает применение дешевых принтеров с открытым корпусом;

- Из-за относительно высокой усадки склонен к деламинации (расслоению), требует наличия подогреваемого стола, без него возникают проблемы с прилипанием к столу первого слоя;

- В процессе печати может образовываться неприятных запах, печатать лучше в проветриваемом помещении, или оснащать принтер специальной системой вытяжной вентиляции, с выводом за пределы квартиры.

Особенности ABS пластика:

- Прочный;

- Низкая гибкость;

- Теплостойкость 100 ֯С;

- Очень высокая усадка;

- Очень низкая адгезия (между слоями и к печатному столу);

- Очень токсичный - при печати выделаются акрилонитрил и стирол (опасно для здоровья) – не подходит для домашней печати;

- Низкая цена.

Эти свойства обуславливают следующие применения данного пластика:

- Печать декоративных изделий с последующей обработкой;

- Печать механических изделий;

- Мелкосерийная печать корпусов и комплектующих;

- Печать изделий, рассчитанных на долгий срок службы в отсутствие воздействия прямого солнечного света.

Рисунок – Применение ABS пластика

Nylon (нейлон — синтетический материал из семейства полиамидов) — очень стоек к истиранию, отсюда и основное применение — трущиеся узлы кинематических пар (шестеренки, втулки и т.д.).

Параметры печати:

- Температура экструзии — 235-260°C

- Температура стола — 100-120°C

- Обдув — нежелателен

- Адгезия слоев - высокая

- Адгезия к столу - низкая

Технические характеристики:

- Температура плавления — 215-220°C

- Температура размягчения — 120°C

- Температура эксплуатации — -30+120°C

- Твердость (по Роквеллу) — R70-R90

- Относительное удлинение при разрыве — 300%

- Прочность на изгиб — 70 МПа

- Прочность на разрыв — 66-83 МПа

- Модуль упругости при растяжении — 2,7 ГПа

- Модуль упругости при изгибе — 2,6 ГПа

- Температура стеклования — 50-70°C

- Плотность — 1,13 г/см³

- Минимальная толщина стенок — 1 мм

- Точность печати — ± 3%

- Усадка при изготовлении изделий — 1%

- Влагопоглощение — 3,1%

Его устойчивость к высоким температурам, хорошее скольжение и стойкость к истиранию делают нейлон незаменимым материалом для разнообразных шестеренок и конструкционных деталей. Нивелируется это очень высокой усадкой, необходимостью закрытой камеры для печати и невозможностью печати больших изделий.

Рисунок – Шестеренки из нейлона

Плюсы:

- Прочность;

- Упругость;

- Высокое скольжение;

- Термостойкость;

- Химическая стойкость.

Минусы:

- Сложность печати;

- Высокая усадка, при моделировании необходимо обязательно корректировать размеры с учетом усадки.

HIPS (высокопрочный полистирол) — достаточно мягкий пластик, создавался для использования совместно с ABS, для поддержек при двуэкструдерной 3D-печати. Этому способствовали его следующие свойства: одинаковая с ABS температура экструзии, низкая спекаемость с ABS, возможность использования натурального растворителя (D-Limonene), который растворяет HIPS и не растворяет ABS.

Но кроме этого может использоваться как самостоятельный пластик для 3Д печати. Кроме аддитивных технологий используется при производстве одноразовой посуды.

Параметры печати:

- Температура экструзии — 210-245°C

- Температура стола — 90-120°C

- Обдув — нежелателен

- Межслойная адгезия — средняя

- Адгезия к столу — средняя

Технические характеристики:

- Температура плавления — 175-210°C

- Температура размягчения — 97°C

- Температура эксплуатации — -40+70°C

- Твердость (по Роквеллу) — L79

- Относительное удлинение при разрыве — 64%

- Прочность на изгиб — 37,6 МПа

- Прочность на разрыв — 16,4 МПа

- Модуль упругости при растяжении — 0,93 ГПа

- Модуль упругости при изгибе — 1,35 ГПа

- Температура стеклования — 55°C

- Плотность — 1,05 г/см³

- Точность печати — ± 0,5%

- Усадка при изготовлении изделий — 0,4%

- Влагопоглощение — 1%

Плюсы:

- Меньшая усадка, чем у ABS, что делает его пригодным для печати точных изделий;

- Меньшая плотность, чем у PLA, что позволяет печатать изделия, где необходима легкость конструкции;

- Мягкость поверхности, которая гарантирует простоту механической обработки;

- Матовость, которая придает эффект сглаженности изделиям;

- Температура размягчения почти как у ABS, что позволяет использовать его в уличных условиях.

Минусы:

- Как и ABS, требует подогреваемой платформы и подвержен деламинации, хоть и в меньшей степени;

- Меньшая, чем у ABS, прочность на изгиб и, как следствие, большая хрупкость изделий;

- Низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, что ограничивает использование изделий на солнечном свете.

Все это позволяет использовать данный пластик для производства мебельного декора и интерьерных украшений, но основным применением остается печать поддержек для ABS.

Рисунок – Печать поддержек из HIPS пластика для ABS

PVA-пластик (поливиниловый спирт) – уникальный расходный материал, существенно расширяющий возможности 3D-печати при использовании принтеров с двойным экструдером. PVA растворим в воде, что делает его совершенно непригодным для создания долговечных изделий, но позволяет использовать в качестве материала поддержки при печати моделей сложной геометрической формы.

PVA может быть изготовлен из различного сырья, включая этиленовый газ (выделяемый при созревании некоторых фруктов и овощей), этиловый спирт и различные нефтепродукты, но в любом случае в готовом виде нетоксичен и не представляет опасности для здоровья.

Будучи водорастворимым, материал гигроскопичен (легко впитывает влагу), что следует учитывать при печати. Рекомендуется просушка материала перед печатью во избежание деформаций или выделения пара.

Особенности пластика:

- Используется только для печати поддержек;

- Нетоксичен;

- При больших температурах подвержен пиролизу;

- Имеет небольшую термоусадку;

- Небольшая прочность.

Данный список материалов является описанием наиболее используемых материалов для 3Д печати в современных аддитивных технологиях, распространённых на территории России, но не является полным списком. Существует большое количество пластиков, находящих применение в своих нишах, имеющих специфический многокомпонентный состав, применяемых только в узкоспециализированных производствах.

Данный методический материал может быть полезен для руководителей кружков по аддитивным технологиям и их обучающихся, может быть использован в вводном модуле для расширения знаний и кругозора обучающихся в современных материалах используемых для 3Д печати.

Использованная литература

- ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ХАРАКТЕРИСТИК БАЗОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ FDM ТЕХНОЛОГИИ АДДИТИВНОГО СИНТЕЗА. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖУРНАЛ: ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ Издательство: Издательский Дом Пластмассы (Москва), 2016

- Подробный гид по выбору пластика для 3D-печати Блог Top3DShop Эл. ресурс: https://top3dshop.ru/blog/podrobnyj-gid-po-vyboru-plastika-dlja-3d-pechati.html, Режим доступа: свободный, дата обращения: 25.03.2020;